{{ORG}}鍋爐熔接檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} | 熔接檢查號碼 | {{WELDCKNO}} |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  | 檢查結果紀要 |
| 一、材料檢查 | CNS2139 4.1、4.2 | 使用材料記號、製鋼爐號及製鋼批號之刻印或噴印與材質證明應相符。若需分割處理時應將材質符號及爐板號，刻印或噴寫於被分割之鋼板上以資識別。 |  |  |
|  | CNS2139 4.1、4.2 | □板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm以內。 □材料表面無有害缺陷。 □材料之最高使用溫度在容許抗拉應力值對應之溫度範圍。 □熔接之鋼料應為含碳量在0.35 %以下且適於熔接者。 |  |  |
|  | CNS2139 6.2.1 | 胴體之最小厚度，在規定值以上。 |  |  |
|  | CNS2139 6.3.1 | 端板之最小厚度，在規定值以上。 |  |  |
|  | CNS2139 6.4.2 | 管板之最小厚度，在規定值以上。 |  |  |
| 二、外表檢查 | CNS2139 8.2.4 | 熔接部開槽之形狀及尺寸應符合構造詳圖及WPS之內容。 |  |  |
|  |  | 對接熔接接頭端面之錯位偏差，□縱向接頭 □周向接頭 應符合規定。 |  |  |
|  | CNS2139 8.5 表25 | 補強層之高度修整應符合規定。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 7.5 | 胴體之真圓度以不超過該斷面標稱內徑之1 ﹪為準（最大20 mm）。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 7.6 | 碟型(半橢圓型)端板以標準型板檢查，其最大間隙應在端板凸緣部內徑之1.25 ﹪以下。 |  |  |
| 三、熔接部之機械性能試驗 | CNS2139 9.1.1 | 檢查機械試驗試驗板製作方法及程序。 試驗板機械試驗種類、數目及試驗片裁取要領應符合規定。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 9.1.2 | 抗拉試驗試驗結果應符合規定，並經施工負責人簽章。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 9.1.3 | 彎曲試驗試驗結果應符合規定，並經施工負責人簽章。 |  |  |
|  | CNS2139 9.1.4 | 實施再試驗之條件： 1.抗拉試驗之結果之成績為規定值之90%以上時。 2.彎曲試驗時，不合格之原因非屬熔接部之缺陷時。 |  |  |
| 四、非破壞檢查 | 82.4.7勞檢二字第18429號 | 應於每張底片上同時拍入熔接刻印號碼、放射線檢查人員執照號碼及底片序號、照相日期、照相厚度及熔接施工人員編號。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 9.2.1、9.2.2 | 縱向及周向熔接接頭應依CNS 3710（不銹鋼依CNS 12671）全線施行放射線檢查，各種缺陷以其等級分類法之2級以上為合格。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 9.2.3、9.2.4 | 實施放射線檢查有困難時之完全滲透之熔接部依CNS 12668實施超音波探傷試驗，各種缺陷按其等級分類方法以2級以上為合格。 |  |  |
|  | CNS11226 2.2 | 施行非破壞檢測人員資格：具有原子能委員會核發之執照。 |  |  |
| 五、熱處理 | CNS2139 8.6.1、8.6.3 | 熔接部應實施熔接後熱處理。 □符合免實施熔接後熱處理。 |  |  |
|  | ★ CNS2139 8.6.4 CNS12670表2 | 母材區分P-1～P-4其放入或取出時爐內溫度應未滿425℃，最低保持溫度應在595℃以上；最小保持時間，以厚度25mm為1小時，算得之時間以上。 |  |  |
| 六、標示 | 安檢則第76條 | 檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2. 法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3. 表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 3.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 4.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施第1次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY2}}年 {{CKM2}}月 {{CKD2}}日 {{INH2}}時 {{INM2}}分派員至貴單位實施第2次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY3}}年 {{CKM3}}月 {{CKD3}}日 {{INH3}}時 {{INM3}}分派員至貴單位實施第3次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-01C | 109.12 |