{{ORG}} 高壓氣體容器熔接檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  | 熔接檢查號碼 | {{WELDCKNO}} |
| 檢查項目 | 法 規 條 款 |  | 法規內容/實測數據 |  | 檢查結果紀要 |
| 一、材料檢查 | CNS7248 3.2 |  | 校對擬用材料記號及製鋼爐號之刻印或噴印與材料證明書應相符，並由施工負責人簽認。若需分割處理時應將材質符號及批號，刻印或噴寫於被分割之鋼板上以資識別。 |  |  |
|  | CNS7248 2.3 CNS7249 3.1.3 |  | 胴體及端板實測厚度應在算出最小必要厚度以上，且胴體實測厚度不得小於6mm。 |  |  |
|  | CNS7248 3.2 |  | 材料外表應無疊層、龜裂、深痕、顯著銹蝕或其他有害之缺陷。 |  |  |
| 二、外表檢查 | ★CNS7248 3.8.2 |  | 端板成形之公差應在端板凸緣部位公稱內徑之1.25%以下。 |  |  |
|  | ★CNS7248 3.16 |  | 熔接部開槽形狀及尺寸與構造詳圖相符。 |  |  |
|  | ★CNS7248 3.17 |  | 胴體成形後之真圓度不得超過其內徑1%。 □現場量測合格□依事業單位檢測記錄確認。 |  |  |
|  | CNS7248 2.7 |  | 1.胴體縱向熔接縫位置不得在胴體圓心與鉛垂線最低點連線的左右角度20°以內。 |  |  |
|  |  |  | 2.鄰近之兩條胴體縱向熔接縫距離，或胴體縱向熔接縫與端板熔接縫距離應保持板厚5倍以上 |  |  |
|  | CNS7248 3.9 |  | 縱向對接熔接縫偏位差應在1/4 t(最大3.2mm)以下。 |  |  |
|  | CNS7248 3.9 |  | 周向對接熔接縫偏位差應在1/4 t (最大5mm)以下。 |  |  |
|  | CNS7248 3.16.9 |  | 檢查熔接部外表不得有裂痕、熔入不良、重疊、過熔低陷等有害缺陷，且銲冠應在2mm以下。 |  |  |
| 三、熔接部之機械性能試驗 | ★CNS7248 4.2.1 |  | 槽體應在縱向熔接縫線上假焊一塊試驗板於同條件下繼續熔接，並經槽體同條件之熱處理，以供機械性能試驗使用。該熱處理或性能試驗結果須經施工負責人簽章。 |  |  |
|  | ★CNS7248 4.2.3 CNS7249 6.1.1 |  | 1.試驗片依CNS 12455規定形狀、尺寸裁取及實施拉伸試驗。 |  |  |
|  |  |  | 2.試驗結果其抗拉強度或降伏點在計算槽體厚度所用之抗拉強度或降伏點以上為合格。 |  |  |
|  | ★CNS7248 4.2 CNS7249 6.1.2 |  | 1.試驗片為CNS 3940尺寸，依CNS 12676模彎試驗法實施正面、反面及側面彎曲試驗。 |  |  |
|  |  |  | 2.彎曲至規定的彎曲半徑後，結果無產生3mm以上裂疵為合格。 |  |  |
|  | ★CNS7248 4.2 |  | 1.機械性能試驗結果不合格者，符合再試驗條件得實施再試驗。 |  |  |
|  |  |  | 2.再試驗片尺寸、試驗方法及結果應符合各該試驗合格規定。 |  |  |
|  | ★CNS7249 6.1.3 |  | 衝擊試驗片應符合CNS 3033第3號試片之規定。 |  |  |
| 四、非破壞檢查 | ★CNS7248 4.3 ★CNS7249 6.2 |  | 1.槽體縱向及周向熔接縫全部長度應實施放射線檢查。 |  |  |
|  |  |  | 2.縱向及周向放射線檢查結果屬於二級以上缺陷為合格 |  |  |
|  | ★CNS7248 4.3 ★CNS7249 6.3 |  | 1.抗拉強度58kgf/mm2以上或厚度25mm以上碳鋼製槽體熱處理後，表面應依磁粒檢測法實施檢查；熔接縫應依CNS 11378銲道磁粒檢測法實施檢查。 |  |  |
|  |  |  | 2.承受壓力之熔接縫中屬A類、B類及D類者應全長磁粉探傷檢查。 |  |  |
|  |  |  | 3.實施MT檢測結果不得有任何缺陷，檢查紀錄須由認可之判片人員及施工負責人簽章。 |  |  |

| 五、熱處理 | ★CNS7248 3.18.1 ★CNS7249 3.1.4 | 當槽體完成所有熔接作業及經非破壞檢查合格後，應置於爐內施行熔接後熱處理。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★CNS7248 3.18.3 | 熱處理之保持溫度非調質鋼為625±22℃；調質鋼為回火溫度下50℃；母材厚度6~12mm保持時間為0.5小時。 |  |
|  | ★CNS7248 3.18.4 | 熱處理自動記錄曲線應清晰可直接判讀保持溫度及時間，並註明槽體編號及厚度，實施紀錄須經施工負責人簽章。 |  |
| 標示六、 | 安檢則第149條 | 檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格□未備妥 □程序不符。 □ 2.本液化石油氣汽車運輸槽體經檢查不合格，不得使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 |  |  |  |
| 本會於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施第1次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於 {{CKY2}}年 {{CKM2}}月 {{CKD2}}日 {{INH2}}時 {{INM2}}分派員至貴單位實施第2次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於 {{CKY3}}年 {{CKM3}}月 {{CKD3}}日 {{INH3}}時 {{INM3}}分派員至貴單位實施第3次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-12C | 102.06 |