| {{ORG}} | {{EQBOXP}}第一種壓力容器 | 定期檢查結果及會談紀錄 (適用火焰加熱爐) |
| --- | --- | --- |
|  | {{EQBOXS}}高壓氣體特定設備 |  |

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查依據 |  | □依危險性機性及設備安全檢查規則第110條實施內部檢查。 □依危險性機性及設備安全檢查規則第111條實施外部檢查。 □依危險性機性及設備安全檢查規則第134條實施內部檢查。 □依危險性機性及設備安全檢查規則第135條實施外部檢查。 |  |  |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、現況評估 | ★ 火焰加熱爐定期檢查作業標準 7.1 | 1.檢視文件:檢查計劃、設備可靠度或機械完整性等任一項資料。 |  |  |  |
|  |  | 2.操作歷程資料:設備操作過程中完整性歷史資料(操作壓力、操作時數、流體溫度、爐管溫度及腐蝕速率)，設置專屬卷宗留存以往檢查紀錄及評估資料。 |  |  |  |
|  |  | 3.檢視火焰加熱爐原始設計資料: □採破裂設計其操作時數未超過設計時數、操作歷程溫度未曾超過設計溫度值。 □採彈性設計其操作歷程溫度未曾超過設計溫度值。 |  |  |  |
| 二、壽命評估 | ★ 火焰加熱爐定期檢查作業標準 7.2 | 1.既有檢查火焰加熱爐之殘餘壽命評估應依原設計製造資料，由持有API或ASME之AI，或機械技師等相關資格之第三者實施，並提供評估結果資料。 |  |  |  |
|  |  | 2.使用年限超過設計時數或操作異常達設計溫度以上者，由持有API或ASME之AI或機械技師等相關資格之第三者實施殘餘壽命評估其預估操作年限。 |  |  |  |
| 三、外部檢查 | 安檢則第111條第1項 安檢則第135條第1項 | 操作歷程未曾壓力及溫度異常，或溫度檢測點損壞或脫落達50%以上。 |  |  |  |
|  |  | 設備外部被覆材無明顯異狀。 |  |  |  |
|  |  | 1.外觀：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  | 2.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
| 四、內部檢查 | ★ 火焰加熱爐定期檢查作業標準 7.4.2. | 1.目視檢查：檢查爐管及彎頭無膨脹、彎曲、腐蝕、裂痕等。 |  |  |  |
|  |  | 2.測厚：應提供有效及準確性的量測技術，能夠量測出爐管的剩餘厚度值，包含部分對流段。(最可能劣化及腐蝕最嚴重的區域) |  |  |  |
|  |  | 3.耐壓試驗：以常用壓力1.5倍以上壓力實施耐壓試驗；或得使用內容物、氮氣、空氣或安全之氣體，以常用壓力1.1倍實施耐壓試驗。 |  |  |  |
|  |  | 4.液滲檢測或磁粒檢測:對爐管焊道實施。 |  |  |  |
|  |  | 5.射線檢測：依爐管結焦程度及可疑部位等實施。 |  |  |  |
|  |  | 6.硬度試驗:實施硬度試驗時應先去除表面氧化層，硬度值若太高或太低時，皆需要進一步評估是否可繼續使用或進行換修。(操作溫度異常達潛變溫度以上時實施) |  |  |  |
|  |  | 7.金相檢查:瞭解有無脫碳、滲碳、應力腐蝕裂紋、潛變、疲勞裂紋及高溫氫攻擊等劣化現象。(操作溫度異常達潛變溫度以上時實施) |  |  |  |
|  |  | 8.碳化測量：對裂解爐爐管實施碳化測量。當碳化深度達壁厚之50％者應換管，但碳化深度低於50％者，計算其碳化速率，如仍可使用至下次有效期限時，判定為合格。(適用於裂解爐) |  |  |  |
| 五、安全閥 | ★CNS9969 鍋壓則第30條 高壓則第48條 | 1.安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力 kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | 2.安全閥有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑: 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量: 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |
| 六、壓力 表 | 鍋壓則第30條 | 壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 |  |  |  |
|  | 高壓則第48條 | 設置之布頓管式壓力表，其刻度範圍以可適切測定該設備之常用壓力為範圍且無異狀。（宜高於安全閥設定壓力之1.1倍） |  |  |  |
| 七、溫度計 | 鍋壓則第30條 | 壓力容器應在設計溫度各異之部份，裝設能測定內部溫度之溫度計，且其功能正常。 |  |  |  |
|  | 高壓則第47條 | 應設置適當之溫度計。 |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |

備註:1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款及法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本設備經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：__________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施第1次檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY2}}年 {{CKM2}}月 {{CKD2}}日 {{INH2}}時 {{INM2}}分派員至貴單位實施第2次檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH2}}時 {{OUTM2}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-68-01B | 113.08 |